## Slide 1: Тема 8
Легированные лантаноидами структуры планарной оптоэлектроники и конверторы излучения. Легированный эрбием планарный волноводный усилитель. Апконверсия эрбия в планарных волноводных усилителях, формируемых ионной имплантацией и магнетронным распылением. Применение апконверсии для повышения эффективности работы солнечных элементов. Апконверсия в ксерогелях.

## Slide 2
Для разработки оптического усилителя на чипе требуется перевод системы в состояние с инверсией электронных населённостей

## Slide 3
Для данной мощности накачки кооперативная апконверсия уменьшает заселенность верхнего уровня.
Используется инверсия населенностей для первого возбужденного состояния и уровня основного состояния. Требуется определенное время жизни.

## Slide 4
Для эрбия многофононная релаксация с уровней выше 4I13/2 приводит к малому времени жизни на этих уровнях.
Время жизни на уровне 4I13/2 порядка 1-10 миллисекунды, на вышележащих – порядка 1-10 микросекунды
Термы трехвалентного эрбия

## Slide 5
Увеличение времени жизни в ионно имплантированных пленках оксида кремния при отжиге до 700 градусов связывают с отжигом дефектов

## Slide 6
Уменьшение интенсивности ФЛ в ионно имплантированных пленках оксида кремния при отжиге 1100 – 1200 градусов связывают с образованием преципитатов диаметром 10 – 20 нм.

## Slide 7
Кинетики затухания люминесценции в оксиде кремния

## Slide 8
Уменьшение времени жизни с увеличением концентрации эрбия

## Slide 9
Спектр люминесценции апконверсии эрбия

## Slide 10
Спектры апконверсионной люминесценции эрбия в волноводе

## Slide 11
Схема изображения планарного волноводного усилителя

## Slide 12
1.53 мкм – длина волны сигнала (мода волновода) и длина волны люминесценции в оптическом усилителе. Фотоны сигнала вызывают вынужденное испускание.
1.48 мкм – накачка, длина волны источника, вызывающего инверсию заселенности в активной среде (легированном эрбием материале), используется штарковское уширение

## Slide 13: Легированный эрбием планарный волноводный усилитель

## Slide 14: Планарный волноводный усилитель
Уменьшение сечения понижает пороговую мощность накачки, т.е. мощность, вызывающую инверсию населенности в легированном эрбием волноводе.

## Slide 15
При скорости передачи информации 100 Гб/c по волокну протяженностью 6300 км через каждые 45 км ставится эрбиевый усилитель для компенсации затухания сигнала. Для накачки используются коммерческие лазеры на длине волны 980 нм, а также 1.48 мкм InGaAsP.
Легированные эрбием волноводы используются в качестве оптических усилителей с 1987 г. При этом достигается инверсия заселенности первого возбужденного состояния.

## Slide 17
Оксид алюминия используется как матрица для легированного эрбием волновода.
Время жизни люминесценции эрбия в оксиде алюминия (для первого возбужденного уровня) составляет 6-10 мс, что означает, что миграция энергии несущественна даже для концентраций 1 ат.%, что означает отсутствие центров тушения ФЛ.
Материал – оксид алюминия

## Slide 18
Суммарная доза имплантации составляет 2.7х1020
см-3 , т.е. 2.7х1020 Er/см3, что соответствует атомной концентрации 0.28 ат.%.
При больших концентрациях кооперативная апконверсия уменьшает усиление.

## Slide 19: Планарный волноводный усилитель. Технологический маршрут
1. На кремнии (100) выращивается SiO2 толщиной 5 мкм.
2. Напыляется оксид алюминия толщиной 600 нм.
3. Ионная имплантация эрбия в оксид алюминия с энергиями от 100 кэВ до 1.5 МэВ

## Slide 20
3. Ионная имплантация эрбия в оксид алюминия с энергиями от 100 кэВ до 1.5 МэВ.
Глубина залегания легированного эрбием слоя составляет от 25 до 450 нм от поверхности.
Суммарная доза имплантации подбирается для концентрации эрбия 2.7х1020 Er/см3, что соответствует атомной концентрации 0.28 ат.%.

## Slide 21: Легированный эрбием волноводный усилитель (erbium doped fiber amplifier (EDFA))
Сердцевина легирована трехвалентным эрбием
Играет роль активной среды
Накачка 980 нм
Накачка 1480 нм
Выходной сигнал 1550 нм
Площадь спирали 1 мм2
Минимальный радиус изгиба 50 мкм

## Slide 22
Усиление около 3 dB (в два раза) достигается в легированном эрбием волноводе, когда сигнал “сталкивается“ с большим числом возбужденных атомов эрбия – порядка 1020 – 1021 см-2.
Длина волновода на чипе не превышает нескольких сантиметров.
Все это означает, что концентрация эрбия в планарном волноводном усилителе имеет порядок 0.1 – 1 ат.%.

## Slide 23
Суммарная доза имплантации составляет 2.7х1020
см-3 , т.е. 2.7х1020 Er/см3, что соответствует атомной концентрации 0.28 ат.%.
При больших концентрациях кооперативная апконверсия уменьшает усиление.

## Slide 24
Слева – волновод с концентрацией эрбия 0.28 ат.%, справа 0.31 ат.%. Волновод слева приготовлен методом ионной имплантации, справа – магнетронным распылением Er2O3/Al2O3. Апконверсия обеспечивает зеленую ФЛ и обусловлена кластеризацией при магнетронном распылении.

## Slide 25
Апконверсия эрбия и других лантаноидов в стеклах и пленках исследуется для повышения эффективности кремниевых солнечных элементов

## Slide 26
Ширина запрещенной зоны кремния приблизительно 1.1 эВ, то есть электромагнитное излучение с длиной волны приблизительно более 1100 нм не поглощается. Это 20% солнечной энергии.

## Slide 27
Апконверсия эрбия во фторсодержащих стеклах. Линейная зависимость интенсивности ФЛ от мощности возбуждения.

## Slide 28: Двусторонний солнечный элемент, содержащий апконверсионный люминофор и отражатель

## Slide 29
Возбуждение ап-конверсионной люминесценции ионов эрбия в полученных образцах в условиях непрерывной оптической накачки осуществлялось сфокусированным излучением лазерного диода с длиной волны 980 нм мощностью 200 мВт. Длина волны этого излучения соответствует полосе поглощения при переходе электронов из основного состояния трехвалентных ионов эрбия 4I15/2 во второе возбужденное состояние 4I11/2. В качестве детектора для регистрации ап-конверсионной люминесценции видимого диапазона использовался фотоэлектронный умножитель R9110 (”Hamamatsu“, Япония). Обработка сигналов с фотодетектора проводилась с помощью метода синхронного фазового детектирования. Спектры ап-конверсионной люминесценции мишени измерялись как при комнатной температуре, так и при температуре жидкого азота (77 К) при погружении фрагмента мишени в азот.
Исследование спектров ап-конверсионной ФЛ при импульсной накачке, а также спектров возбуждения ФЛ осуществлялось с использованием параметрического генератора света (OPO, "Солар-ЛС"), возбуждаемого третьей гармоникой (355 нм) импульсного лазера Nd:YAG. Длительность импульсов составляла 5 нс, частота повторения – 10 Гц, средняя мощность возбуждения ~ 5 мВт. При записи спектров возбуждения ап-конверсионной ФЛ длина волны излучения накачки непрерывно перестраивалась в спектральном диапазоне от 900 нм до 1600 нм. Регистрация ап-конверсионной люминесценции видимого диапазона осуществлялась с помощью решеточного монохроматора Acton 2300i, фотоэлектронного умножителя и цифрового осциллографа LeCroy.

## Slide 30
Элемент | Среднее значение, ат. % | Среднеквадратичное отклонение
Ва | 13.46 | 2.25
С | 10.07 | 3.06
Ег | 3.75 | 0.81
О | 58.57 | 5.70
Ti | 14.16 | 3.78
Т а б л и ц а 1. Средние значения концентрации элементов в атомных %, значение среднеквадратичного отклонения, полученные по результатам энергодисперсионного микроанализа легированного эрбием порошка ксерогеля титаната бария (объем выборки - 5)

## Slide 31
Рис. 3. Спектры ап-конверсионной ФЛ ионов эрбия в мишени, спрессованной из порошка ксерогеля титаната бария, при температуре 300 К (а) и 78 К (б). Спектры получены при возбуждении непрерывным ИК излучением на длине волны 980 нм.

## Slide 32
Рис. 3. Ап-конверсионная ФЛ ионов эрбия в мишени, спрессованной из порошка ксерогеля титаната бария, при температуре 300 К при возбуждении непрерывным ИК излучением на длине волны 980 нм.

## Slide 33
Энергетическая диаграмма и схемы процессов возбуждения и релаксации ионов Er3+ в условиях возбуждения на длинах волн в диапазоне 1.5 мкм (а) и 980 нм (б). Волнистыми стрелками на рисунке приведены процессы безызлучательной релаксации иона Er3+, пунктирными стрелками (ET – energy transfer) – процессы коопертивной ап-конверсии, сопровождающиеся передачей энергии одного возбужденного иона другому с переводом последнего на более высокий энергетический уровень.

## Slide 35
Люминесценция эрбия в пленке ксерогеля титаната бария