## Slide 1: Тема 9
Микролазеры на модах шепчущей галереи. Люминесценция двумерных фотонных кристаллов из квантовых точек

## Slide 2
Микролазеры на модах шепчущей галереи

## Slide 4
Передача энергии из волновода в сферу осуществляется за счет так называемой эванесцентной волны. Эванесцентная волна распространяется у границы раздела двух сред. При удалении от этой границы ее интенсивность экспоненциально убывает.

## Slide 6
Аналог квантового туннелирования волновой функции

## Slide 7
Для света λ ~ 1 мкм, D ~ 50 мкм
π D ~ 150 мкм/1 мкм = 150 волн
Накачка – 980 нм – фундаментальная мода волновода.

## Slide 8
Наблюдаемая визуально экваториальная мода (мода шепчущей галереи) - за счет апконверсии эрбия, переход с уровня 4F9/2 и рассеяния возбуждающего излучения.

## Slide 9
Объем такой моды составляет 1000 мкм кубических. Потери излучения за счет рассеяния составляют 5 %. Приблизительно 85% мощности возбуждения (980 нм) передается в сферу).

## Slide 10
Зависимость мощности лазерной генерации от мощности, поглощенной микросферой. Лазерная генерация начинается при мощности 60 микроватт. Мощность генерации в одномодовом режиме достигает 3 микроватт.

## Slide 11
Спектр люминесценции для мощности возбуждения, соответствующей точке (а).

## Slide 12
Зависимость мощности лазерной генерации от длины волны генерации

## Slide 13
Зависимость мощности лазерной генерации от длины волны генерации для двух микросфер, отличающихся размером.

## Slide 14
Один источник накачки – две линии лазерной генерации на 1533 и 1535 нм

## Slide 15
Спектр лазерного излучения обычного лазера (снизу) и лазера на моде шепчущей галереи (сверху), полученного золь-гель методом, для длины волны генерации 1550 нм.

## Slide 16
Люминесценция двумерных фотонных кристаллов из квантовых точек

## Slide 18: Методика приготовления образцов
Эпитаксиальный рост светоизлучающей панели GaInAsP

## Slide 19
Эпитаксиальный рост
Плазмохимическое травление
Один и тот же материал, одна и та же длина волны возбуждения
Изменяется только период структуры.

## Slide 20
Вспомним, что наличие фотонной запрещенной зоны для волны зависит от направления распространение волны, то есть от волнового вектора.

## Slide 21
Изменение периода структуры приводит только к изменению положения фотонной запрещенной зоны в плоскости X-Y (в горизонтальной плоскости). Это влияет на интенсивность люминесценции вдоль оси Z.

## Slide 22
Если мы, изменяя период структуры, и только его, попадаем длиной волны излучения в фотонную запрещенную зону в горизонтальной плоскости, где плотность фотонных состояний для нашей длины волны излучения равна нулю, то интенсивности излучения возрастает вдоль оси Z, где плотность фотонных состояний не равна нулю и где фотонной запрещенной зоны нет.

## Slide 23
излучение1450 нм

## Slide 24
Когда длина волны излучения λ попадает в фотонную запрещенную зону в направлении вдоль плоскости образца (синяя область), скорость спонтанного испускания Rspon уменьшается в пять раз по сравнению с ситуацией, когда фотонной запрещенной зоны нет.

## Slide 25
В неоднородных средах скорость спонтанного испускания может как увеличиваться, так и уменьшаться.
Эффект Парселла – при помещении квантовой системы в резонатор, настроенный на частоту перехода, скорость спонтанного испускания увеличивается пропорционально добротности резонатора.

## Slide 26
Гамма – скорость спонтанных переходов в резонаторе, “с” и “а” индексы резонатора и атомного перехода.
При отстройке частоты резонатора от частоты перехода скорость спонтанного испускания уменьшается по сравнению с резонансным случаем.

## Slide 27
При уменьшении объема V ( V – это объем моды, он не всегда совпадает с объемом резонатора) скорость спонтанного испускания в резонаторе возрастает.
Малым объемом моды V обладают моды шепчущей галереи, то есть эффект увеличения скорости спонтанного испускания в таком WGM-резонаторе усиливается.