## Slide 1: Тема 6. Спонтанное испускание в фотонных кристаллах
Влияние фотонной запрещенной зоны на спонтанное испускание лантаноидов в фотонных кристаллах. Сужение полосы люминесценции, усиление люминесценции, замедление времени жизни в фотонных кристаллах.

## Slide 2: Один из основных выводов квантовой электродинамики
В оптически неоднородных средах имеет место модификация плотности фотонных состояний, что приводит к изменению спонтанного испускания

## Slide 3: Эффект Парселла

## Slide 4: Эффект Парселла
В резонаторе с добротность Q скорость спонтанного испускания увеличивается в Q раз

## Slide 5: Эффект Парселла
В резонаторе с добротность Q скорость спонтанного испускания увеличивается в Q раз

## Slide 6: Скорость спонтанного испускания в резонаторе
В условиях резонанса, т.е. если частота спонтанного испускания реализуется на частоте резонатора, скорость спонтанного испускания увеличивается в Q раз.
ωс – частота резонатора, cavity – резонатор
ωa – частота спонтанного перехода

## Slide 7
Когда длина волны излучения λ попадает в фотонную запрещенную зону в направлении вдоль плоскости образца (синяя область), скорость спонтанного испускания Rspon уменьшается в пять раз по сравнению с ситуацией, когда фотонной запрещенной зоны нет.

## Slide 8
В неоднородных средах скорость спонтанного испускания может как увеличиваться, так и уменьшаться.
Эффект Парселла – при помещении квантовой системы в резонатор, настроенный на частоту перехода, скорость спонтанного испускания увеличивается пропорционально добротности резонатора.

## Slide 9: Enhanced luminescence of lanthanides in selected cavity structures
SiO2:Eu/TiO2 sol-gel (France, 2000)
Porous silicon:Er
electrochemistry
(USA, UK, 2000)
SiO2/BaTiO3:Eu sol-gel (Belarus, 2019)
SiO2-Al2O3:Er / TiO2
sol-gel (Portugal, 2020)
SiO2:Er/Si vacuum deposition, ion implantation
USA, 1992,1993

## Slide 10: Эрбий в планарном микрорезонаторе Si/SiO2

## Slide 11
Пунктир – “натуральный” спектр люминесценции эрбия в области микрорезонатора БЕЗ верхнего брегговского зеркала, увеличенный для наглядности в 10 раз.
С брегговским зеркалом – слабая полоса, измеренная под углом 27 градусов;
С брегговским зеркалом – наиболее интенсивная полоса, измеренная под углом ноль градусов (перпендикулярно плоскости резонатора.

## Slide 12
Методика приготовления образца:
Пленки Si и SiO2 наносились методом электронно-лучевого испарения.
Микрорезонатор представлял собой имплантированную эрбием пленку SiO2 (полуволновой слой толщиной 540 нм для длины волны 1535 нм – проверить самостоятельно).
Ниже лежат 4 пары полуволновых слоев, каждая пара состоит из одного полуволнового слоя Si толщиной 115 нм и одного полуволнового слоя SiO2 толщиной 270 нм.

## Slide 13
После нанесения полуволнового слоя проводилась ионная имплантация.
После ионной имплантации и отжига (900 градусов, 30 мин в вакууме) наносилось верхнее брегговское зеркало.
Режим имплантации выбирался таким образом, чтобы концентрация эрбия не превышала 0.2 ат. %, что позволяет избежать концентрационное тушение люминесценции.

## Slide 14
Люминесценция возбуждалась титан-сапфировым лазером с длиной волны 980 нм под углом 30 градусов к нормали (оси резонатора)

## Slide 15
В максимуме полосы люминесценции интенсивность в случае возбуждения в структуре зеркало/микрорезонатор SiO2/зеркало больше в 60 раз по сравнению с образцом без верхнего зеркала (пунктир), что обусловлено подавлением нерезонансных мод в микрорезонаторе.

## Slide 16
Отметим, что ширина полосы ФЛ снижается до 10 нм.

## Slide 17: Эрбий в планарном микрорезонаторе Si/SiO2
Время жизни 14,8 мс вне резонатора и 9,1 мс в резонаторе (время жизни уменьшилось, скорость спонтанного испускания увеличилась.)

## Slide 18
Enhanced by 38 times

## Slide 19
FWHM = 6 nm

## Slide 21
Transmission and PL excitation spectra of Eu in BaTiO3 with Bragg reflectors comprising BaTiO3 and SiO2 alternating layers. The red shift of the PL excitation spectra with an increasing number of outer SiO2 / BaTiO3 pairs is observed.
N.V. Gaponenko, P.A.Kholov, T.F. Raichenok, S.Ya. Prislopski // Optical Materials 96 (2019) 109265.

## Slide 22
N.V. Gaponenko, P.A.Kholov, T.F. Raichenok, S.Ya. Prislopski // Optical Materials 96 (2019) 109265.
Luminescence indicatrices for Eu out of BaTiO3
cavity with different number of outer SiO2/BaTiO3
pairs. Excitation wavelength 337 nm.

## Slide 23
Eu in BaTiO3 cavity
N.V. Gaponenko, P.A.Kholov, T.F. Raichenok, S.Ya. Prislopski // Optical Materials 96 (2019) 109265.

## Slide 24
Comparison of luminescence indicatrices for Eu out of BaTiO3 cavity with different number of outer SiO2/BaTiO3 pairs and Eu in BaTiO3 cavity.
Excitation wavelength 337 nm.

## Slide 25
Transmission spectra of Eu in BaTiO3 cavity with Bragg reflectors comprising SiO2 and BaTiO3 alternating layers
Blue shift of the cavity mode with increase of the annealing temperature

## Slide 26
Luminescence indicatrices and transmission spectra of Eu in BaTiO3 cavity with Bragg reflectors comprising SiO2 and BaTiO3 alternating layers