## Slide 1: Раздел 3. Методы испытаний
Лекция 6.
Неразрушающие методы контроля

## Slide 2: Классификация испытаний
Различают испытания:
в нормальном режиме
ускоренные испытания
Под нормальным понимают режим испытаний, при котором воздействующие на ИМС нагрузки не превышают предельных значений, заданных ТУ.
Ускоренные испытания позволяют получать информацию о надежности в течение времени, меньшего долговечности изделия.
Ускоренные испытания в нормальном режиме
Испытания в форсированном режиме

## Slide 3
Тестовые методы оценки надежности
Имитационные методы

## Slide 4: Классификация испытаний по характеру воздействующей нагрузки
электрические
механические
климатические
радиационные

## Slide 5: Исследовательские испытания
граничные, определяющие зависимость между предельно допустимыми значениями параметров изделий и эксплуатационными.
сравнительные, проводимые для сравнения характеристик качества двух или более типов изделий в идентичных условиях;
ускоренные, методы и, условия проведения которых, обеспечивают получение необходимого объема информации в более короткий срок, чем в предусмотренных условиях и режимах эксплуатации.

## Slide 6: Контрольные испытания
приемосдаточные, проводимые при приемочном контроле качества каждой предъявляемой партии;
периодические, проводимые с целью периодического контроля качества изделий и проверки стабильности технологического процесса их производства;
типовые проводятся после внесения изменений в конструкцию или технологию изготовления изделий для оценки эффективности и целесообразности внесенных изменений
испытания на надежность, проводимые для определения или для оценки значений показателей надежности продукции в заданных условиях;
ресурсные испытания, включающие испытания на долговечность, сохраняемость, и периодические

## Slide 7: Выборочный метод контроля
Выборочный метод позволяет судить о характеристиках всей генеральной совокупности изделий по выборке, взятой из этой совокупности.
Если изделия, входящие в выборку отражают характер и структуру генеральной совокупности, то такая выборка называется представительной или репрезентативной.

## Slide 8: Основные виды выборки
1. Повторная выборка
2. Бесповторная выборка.
3. Случайная выборка.
4. Единовременная выборка.
5. Расслоенная выборка.
6. Общепроизводственная выборка.

## Slide 9: Определение размера выборки
Наименьшее число отказавших изделий в испытываемой выборке, при котором результаты испытаний считаются отрицательными, называется браковочным числом C.
Наибольшее число отказавших изделий в испытываемой выборке, при котором все же результаты испытаний считаются положительными, называется приемочным числом C.

## Slide 10: Электрические испытания
Параметры качества пленок металлов и сплавов
-высокая адгезия к подложке,
- согласованность их коэффициентов линейного расширения
-заданное значение электропроводности
кв = /d

## Slide 11: Основные параметры качества диэлектрических пленок
удельная емкость Суд,
тангенс угла диэлектрических потерь tg,
пробивное напряжение Eпр,
температурный коэффициент емкости (ТКЕ),
удельное сопротивление уд

## Slide 12: Основные параметры качества полупроводниковых слоев
удельное (или поверхностное) сопротивление
подвижность носителей заряда
время жизни носителей заряда
тип проводимости
ориентация монокристаллического слоя,
концентрация носителей заряда

## Slide 13: Схема измерения типа проводимости полупроводниковых пластин
1- пластина; 2- регулятор напряжения; 3- спираль нагревателя зонда; 4- зонды; 5- соединительные провода; 6- измерительный прибор

## Slide 14: Схема измерения удельного сопротивления полупроводниковых пластин
Входной контроль

## Slide 15: Основные методы измерения статистических параметров
Схема измерения прямого падения напряжения на диоде
1- диод; 2- генератор тока; 3- амперметр; 4- защита вольтметра от перегрузки при включении диода; 5- вольтметр

## Slide 16
Схема измерения обратных токов мощных приборов
1- диод; 2- миллиамперметр; 3- вольтметр; 4- постоянный резистор; 5- источник питания

## Slide 17: Неразрушающие методы контроля
оптические;
радиационные;
тепловые;
электронные.

## Slide 18: Оптические методы контроля
Оптические методы
неразрушающего контроля
Интерферен-
ционный
Спектральный
Микроскопи-
ческий
Поляризацион-ный
Спектров поглоще-
ния
Спектров
отражения
Спектров испускания
Спектров люминесценции
Спектров комбинационного рассеяния
Эллипсометри-
ческий
Фотоупругости

## Slide 19: Визуально-оптический метод
-внешний вид основания и крышек корпуса ИМС;
-сварные и паяные швы, спай стекло-металл;
-контактные площадки;
-качество золотого покрытия дна оснований;
-внешний вид фотошаблонов и заготовок для них (наличие включений, пузырей, сколов, царапин, наплывов, пятен, жировых загрязнений, точек и т.д.);
-качество поверхности Au, Al-проволоки (посторонние включения, наличие пленок, трещин, раковин, расслоений, вмятин);

## Slide 20
-внешний вид полупроводниковых пластин после механической и химической обработки (наличие бурых пятен, сколов, бугорков, ямок, следы загрязнений, локальная неравномерность блеска и т.д.);
-чистота поверхности эпитаксиальных структур (бугорки, трипирамиды, ямки, риски);
-плотность следов кристаллитов, высота дефектов роста;
-внешний вид пластин после окисления (следы загрязнений, неравномерность толщины, плотность светящихся точек);
-внешний вид пластин при нанесении фоторезиста;
-деформация маскирующего рельефа при задубливании, качество процесса фотолитографии после проявления, травления, снятия фоторезиста;
-качество поверхности пластин после металлизации и отжига;
-качество анизотропного травления при изоляции элементов (форма края, плоскостность дна, площадь травления и т.д.);
-внешний вид кристалла после ломки, после присоединения кристалла, правильность монтажа и т.д.

## Slide 21: Интерференционный метод
Интерференционный метод – изменение фазы двух лучей, отраженных поверхностями, расположенными на некотором расстоянии друг от друга
Применяется для контроля:
-класса чистоты обработки поверхности подложек;
-глубины рисок и ступенек травления;
-глубины и ширины разделительных канавок кремниевых структур с диэлектрической изоляцией, канавок ориентационного травления;
-геометрических размеров элементов структур микросхем;
-толщины окисных слоев;
толщины фоторезиста;
уровня двух поверхностей, предназначенных для присоединения;
-толщины эпитаксиальных слоев и т.д.

## Slide 22: Метод определения толщины пленки SiO2 при помощи микроинтерферометра МИИ-4
Схема измерения толщины оксида по изгибу интерференционных полос на ступеньке в микроинтерферометре МИИ-4
Где х – сдвиг центральной полосы (в относительных единицах); х- расстояние между соседними интерференционными полосами (в относительных единицах);  - длина волны середины видимого спектра (5,5х102 нм);  /2 =2,7х102 нм соответствует сдвигу полос на ступеньке, высота которой соответствует расстоянию между соседними интерференционными полосами (в белом свете).

## Slide 23: Поляризационный метод
Основан на получении информации по изменению параметров поляризации оптического излучения в результате взаимодействия его с объектом в процессе отражения, преломления или поглощения
Эллипсометрический метод (отражательная поляриметрия) основан на анализе изменения поляризации пучка поляризованного монохроматического света при его отражении от исследуемого объекта

## Slide 24: Рентгеноструктурный анализ
Основан на контроле структуры изделия путем изучения рентгеновских дифракционных спектров
РГ дифрактография основана на контроле изменения интенсивности РГ лучей, падающих на изделие и дифрагирующих на структурных неоднородностях его поверхности и объема.

## Slide 25: Тепловые методы контроля
Тепловые методы контроля основаны на регистрации тепловых полей в контролируемом изделии.
Дефекты ИС при работе их под нагрузкой вызывают значительные перегревы отдельных областей или всего изделия в целом, что может привести к последующему его отказу.
Термометрические характеристики:
линейное расширение тел,
изменение электрического сопротивления проводников, термоэлектрические явления,
изменение цвета и яркости специальных покрытий, интенсивность ИК излучения

## Slide 26: Контактные и бесконтактные методы
Контактные:
-индикаторы на жидких кристаллах, избирательно рассеивающих один из цветных компонент белого света;
-термокраски, изменяющие цвет под действием тепловой энергии изделия;
-термобумага с чувствительным слоем, плавящимся при определенной температуре, в результате чего обнажается черная контрастная основа;
-термолюминофоры, которые наносятся на контролируемую поверхность и изменяют яркость свечения в зависимости от температуры;
-термометры, термопары, термосопротивления

## Slide 27
Бесконтактные:
метод, основанный на регистрации собственного ИК-излучения контролируемого изделия

## Slide 28: Электронные методы контроля

## Slide 29
Изображение в оптическом микроскопе
Изображение в растровом электронном микроскопе

## Slide 31: Схематическое изображение взаимодействия пучка электронов

## Slide 32: СЭМ изображение частиц вольфрама под действием обратно рассеянных электронов

## Slide 33
Изображение, снятое при использовании обратнорассеянных электронов, дает информацию о геометрическом рельефе и среднем атомном номере исследуемой поверхности.

## Slide 34: Растровая Оже-электронная спектроскопия
Энергия Оже-электронов не зависит от энергии бомбардирующих электронов, а определяется структурой атомов, которая хорошо известна.
Главное преимущество Оже-электронной спектроскопии заключается в возможности обнаружения малых примесей на поверхности (точнее, в слое толщиной порядка 0,5-1,0 нм). В массовом измерении чувствительность метода составляет менее 10-14 г. Если распределить столь малое количество вещества на поверхности в один слой атомов, то оно будет соответствовать всего лишь 10-3 монослоя.

## Slide 35: Сканирующий туннельный микроскоп

## Slide 36: Атомно-силовой микроскоп