## Slide 1: Лекция № 7 Тема 7. Удаление жировых загрязнений

## Slide 2
Обезжиривание в щелочных растворах
Обезжиривание в щелочных растворах — это процесс удаления омыляемых жиров растительного и животного происхождения и неомыляемых минеральных масел.
Растворенные загрязнения необходимо стабилизировать, чтобы предотвратить их повторное осаждение из раствора на деталь

## Slide 3: Применяемые реактивы
едкий натр NaOH
карбонат натрия Na2CO3
силикаты натрия (жидкое стекло)
Na2O· SiO2
фосфаты натрия (тринатрийфосфат) Na3PO4
бура: (декагидрат тетрабората натрия) Na2B4O7 . 10 H2O

## Slide 4
Жиры – это смесь сложных эфиров, образованных глицерином и одноосновными жирными кислотами
При взаимодействии жиров со щелочами происхо-дит их омыление с образованием растворимого мыла. В результате реакции образуются раствори-мые натриевая соль стеариновой кислоты (мыло) и глицерин.
Калиевое мыло растворяется быстрее, однако NaOH существенно дешевле, чем KOH.

## Slide 5
Удаление неомыляемых масел
Для удаления неомыляемых масел, не реагирующих со щелочами, применяют эмульгирование.
Эмульгирование заключается в разрыве сплошной жировой пленки на поверхности детали.
Под действием сил молекулярного притяжения масляная пленка свертывается в шарики, которые легко уносятся с поверхности потоком жидкости. В качестве эмульгаторов используются специальные ПАВ, жидкое стекло (силикаты) и фосфаты натрия (тринатрийфосфат).

## Slide 6
Удаление омыляемых жиров
ПАВ

## Slide 7
углеводороды (бензол, толуол, ксилол)
смеси углеводородов (бензин, лигроин, керосин, скипидар)
спирты (метиловый, этиловый изопропиловый, бутиловый)
эфиры
амины
кетоны (ацетон, метилэтил кетон, циклогексанон)
хлорорганические соединения (четыреххлористый углерод)
Растворители для обезжиривания

## Slide 8
Бензин. Легко воспламеняемая жидкость, получаемая при перегонке нефти. Плотность 0,73 г/см3. Лигроин. С6Н14 - С8Н18 - бесцветная легко воспламеняющаяся жидкость (промежуточная фракция между бензином и керосином) Бензол С6Н6 - бесцветная легко воспламеняющаяся жидкость. Плотность 0,87 г/см3. Толуол С7Н8 - бесцветная прозрачная, легко воспламеняющаяся жидкость. Плотность 0,86 г/см3. Этиловый спирт С2Н5ОН - прозрачная жидкость, имеющая плотность 0,78 г/см3. Метиловый спирт СН3ОН - прозрачная жидкость, получаемая из древесины и имеющая плотность 0,79 г/см3. Сильный яд. Ацетон - СН3СОСН3 - прозрачная бесцветная легко воспламеняющаяся жидкость. Плотность 0,79 г/см3. Четыреххлористый углерод CСl4 - бесцветная негорючая жидкость, имеющая плотность 1,59 г/см3.

## Slide 9
диметилформамид
диметилсульфоксид
изопропиловый спирт
Обезжиривание

## Slide 10
Обезжиривание в
парах спиртов
(изопропиловый спирт)

## Slide 11: Недостатки обезжиривания в органических растворителях
необходимость предварительной очистки;
большие потери растворителя в результате испарения;
большие расходы растворителя;
токсичность;
легкая воспламеняемость;
образование с воздухом взрывоопасных смесей на основе органических растворителей