## Slide 1: Лекция № 9 Тема 9. Отмывка поверхности после химической очистки

## Slide 2
Разновидности воды для очистки изделий
Водопроводная вода
Дистиллированная вода
Деионизованная вода
Для очистки механических деталей
В производстве печатных плат, узлов микросхем
Финишная отмывка в микроэлектронике

## Slide 3
Деионизованную воду получают методом ионного обмена, сущность которого состоит в том, что в системе вода — ионит происходит обмен ионами. В качестве ионитов используют различные ионообменные смолы.
Fe++(+)
Cu++
Ca++
Mg++
Na+
K+
Cl-
SO4- -
CO3- -
В воде всегда содержатся катионы железа, меди, кальция, магния, натрия, калия и анионы хлоридов, сульфидов, бикарбонатов.

## Slide 4: После полировки кремниевые подложки подвергаются физической и химической очистке с помощью сверхчистой воды и химикатов

## Slide 5: Последовательность операций в технологии RCA SC-1
-H2SO4/H2O2 (7:3) при 120 °C – удаляются органические загрязнения, ионы металлов;
-H2O/HF (100:0,5) 20 °C – удаляется пленка естественного слоя SiO2;
-NH4OH/H2O2/H2O (1:1:6) при 80 °С – удаляются механические частицы, органические загрязнения;
-HCl/H2O2/H2O (1:1:6) при 80 °С – удаляются металлические загрязнения;
-H2O/HF (100:0,5) при 20 °C – удаляются химические оксиды;
-отмывка в воде после обработки в каждом из реагентов;
-сушка.

## Slide 6
Требования к отмывке подложек после химической обработки
Отмывка и сушка не должны влиять на свойства поверхности очищенной подложки.
Химикаты и побочные продукты очистки не должны оставлять остаточного слоя на поверхности подложки.
Загрязнения не должны повторно осаждаться на поверхности подложки.

## Slide 7: Способы финишной отмывки
очистка методом быстрого сброса,
каскадная отмывка,
каскадные ванны с переливом
очистка методом центрифугирования

## Slide 8: Стадии процесса отмывки
В потоке воды процесс отмывки складывается из трех этапов: отделение, диффузия, конвекция

## Slide 9
1. Отделение – загрязнение физически или химически удаляется с поверхности подложки, а для растворимого материала растворяется в воде
2. Диффузия – загрязнение диффундирует к слою на границе раздела от поверхности подложки, но способно повторно связываться или осаждаться при испарении воды
3. Конвекция – частицы загрязнения диффундируют к слою на границе раздела и смываются

## Slide 10: Успешная отмывка означает:
1. Полное удаление химических веществ с поверхности подложки
2. Полное удаление химических веществ с рельефа на поверхности подложки
3. Отсутствие остаточного загрязнения, например, ионного, металлического или органического, включая оксид кремния
4. Минимальное количество частиц
5. Минимальный статический заряд
6. Минимальное использование воды

## Slide 11: Проблемы, связанные с отмывкой в воде
1. Возникновение заряда при погружении подложки кремния в воду.
2. Возникновение заряда при сушке подложек кремния методом центрифугирования.
3. Растворение оксида кремния в воде
4. Окисление подложек кремния в воде
5. Выпадение в осадок диоксида кремния при обработке в воде с образованием водяных разводов.

## Slide 12
Однокаскадная ванна отмывки

## Slide 13
Каскадная отмывка
вода
слив
азот
каскад
Один каскад с подачей N2
вода
слив
Два каскада

## Slide 14
Трехкаскадная ванна отмывки
Эффективность процесса отмывки определяется с помощью сравнения сопротивления деионизованной воды на входе и выходе каскадной ванны. Оно должно быть идентичным.

## Slide 15
Эффективность процесса отмывки определяется с помощью сравнения сопротивления деионизованной воды на входе и выходе каскадной ванны. Оно должно быть идентичным.