## Slide 1: Лекция №15. Тема 15. Химическое осаждение пленок из парогазовой фазы (CVDпроцессы)
1. Осаждение пленок диоксида кремния
2. Осаждение нитрида кремния
3. Перспективы развития методов осаждения диэлектрических пленок

## Slide 2
Применение в микроэлектронике
poly-Si высокотемпературный
Si3N4 высокотемпературный
SiO2 высокотемпературный
SiO2 пассивационный
Si3N4 пассивационный
моно-Si (эпитаксиальный) высокотемпературный

## Slide 3
Технические возможности интенсификации CVD
Плазма
Температура
Давление
Введение дополнительных активных газов

## Slide 4: CVD оксид и оксид, выращенный термическим окислением кремния
Выращивание
Кислород из газовой фазы
Кремний из подложки
Оксид выращивается в кремнии
Высокое качество
CVD
И кислород и кремний из газовой фазы
Осаждение на поверхности любой подложки
Низкие температуры
Высокое качество осажденной пленки

## Slide 5: Разновидности метода CVD осаждения
Атмосферный CVD (AP CVD)
CVD низкого давления (LP CVD)
Сверхвысоковакуумный CVD (UHV CVD)
CVD, активированный микроволновой плазмой (МР CVD)
CVD, усиленный плазмой (РЕ CVD)

## Slide 6
Применения CVD

## Slide 7: Основы метода CVD
Газ или парогазовая смесь вводится в реактор
Газофазные реакции
Транспорт реагирующих веществ к поверхности подложки
Химическая и физическая адсорбция на поверхности подложки
Поверхностные реакции с образованием пленки:
Адсорбированные носители мигрируют по поверхности подложки
Адсорбент формирует ядра на поверхности подложки
Ядра формируют островки
Островки соединяются и формируют тонкую пленку
6. Десорбция летучих побочных продуктов реакции
7. Газовые побочные продукты выводятся из реактора

## Slide 8
Принцип CVD
Реагенты
Продукты реакции
Распылитель
Нагреватель
Подложка
Элементсодержащий газ
Усиленное
конвекцией
пространство
Приповерхностный
слой

## Slide 9: CVD процессы осаждения пленок диэлектриков
Термические моносилановые CVD процессы
Термические TEOS CVD процессы
PECVD моносилановые процессы
PECVD TEOS процессы
Травление диэлектриков
O3-TEOS процессы
Загонка примеси в кремний

## Slide 10: Применение тонких диэлектрических пленок
Поверхностная изоляция канавками (STI, USG)
Боковые промежутки (USG)
Диэлектрик в многоуровневой металлизации
Маскирующий слой
Пассивирующий диэлектрик

## Slide 11: Осаждение пленок диоксида кремния
SiH4 + O2 → SiO2 + H2;
Si(OC2H5)4 → SiO2 + побочные продукты;
SiCl2H2 + 2N2O → SiO2 + 2N2 + HCl.

## Slide 12
Реактор APCVD

## Slide 13
LPCVD система

## Slide 14
CVD система с усиленной плазмой

## Slide 15: Осаждение нитрида кремния
2SiH4 + 4NH3 → Si3N4 + 12H2;
3SiCl2H2 + 4NH3 → Si3N4 + 6HCl + 6H2.

## Slide 16: Характеристики тонких диэлектрических пленок
Коэффициент преломления
Толщина
Однородность
Напряженность
Практичность

## Slide 17: Коэффициент преломления

## Slide 18: Измерение коэффициента преломления с помощью эллипсометрии

## Slide 19: Измерение толщины
Одно из наиболее важных измерений в диэлектрических процессах- измерение толщины плёнки
Регулируемые параметры:
Скорость осаждения пленки
Скорость травление во влажном кислороде

## Slide 20: Термический силановый CVD процесс
Силан обычно используется для осаждения диоксида кремния в APCVD и LPCVD процессах
APCVD обычно использует растворенный силан (3% в азоте), LPCVD использует чистый силан.
Силан не используется в серийом производстве

## Slide 21
Структура молекулы силана

## Slide 22: Термический TEOS CVD процесс
TEOS - тетраэтоксисилан: физическая сорбция, высокая поверхностная подвижность
TEOS пленки имеют хорошую конфигурацию ступеньки
LPCVD TEOS диссоциирует при высоких температурах:
Температура слишком высока для IMD

## Slide 23
Молекула TEOS

## Slide 24
Конструкция барботера

## Slide 25: Преимущества и недостатки метода CVD
Преимущества
-конформное заполнение поверхности
и рельефа подложки;
Недостатки
Метод не подходит для осаждения некоторых материалов: нет подходящей химической реакции для их осаждения
Метод не подходит для осаждения смешанных материалов
Например: слои металлизации – Al с добавками Cu и Si

## Slide 26: Сравнительная оценка методов осаждения покрытий

## Slide 27: Пассивация нитридом кремния
Пассива́ция — переход поверхности металла или полупроводника в неактивное, пассивное состояние, связанное с образованием тонких поверхностных слоёв соединений, препятствующих коррозии.
Барьерный слой для подвижных ионов
PECVD нитрид:
Низкие температуры осаждения (<450ºC)
Высокая скорость осаждения
Силан, аммиак и азот:
Требуется как можно меньше неровностей на поверхности, высокой скорости осаждения, однородность и контроль за механическими напряжениями