## Slide 1: Лекция №17 Тема 17. Физическое осаждение распылением
1. Катодное распыление материалов
2. Ионное распыление
3. Магнетронное распыление

## Slide 2: Процессы при воздействии ионов на вещество

## Slide 3: Вакуумные методы напыления покрытий
- термическое испарение
- электронно-лучевое испарение
- катодное распыление
- высокочастотное распыление
- магнетронное распыление
- ионно-лучевое распыление
- реактивное испарение
- ионное осаждение

## Slide 4: Катодное распыление материалов
Основным механизмом катодного распыления является процесс передачи импульса либо путем непосредственного столкновения ускоренного иона с атомом мишени, либо путем ряда вторичных столкновений первично смещенных атомов.
Для образования ионов между анодом и катодом в вакуумной камере создают тлеющий разряд.
- прикатодная область – основное падение потенциала - катодное
- область столба разряда – плазма с высокой проводимостью и малым падением потенциала

## Slide 5
Физическое распыление вещества количественно характеризуется коэффициентом распыления К (ат/ион) – числом атомов, выбиваемых из мишени одним падающим на нее ионом.
K=Np/N,
Np – число атомов мишени, распыленных с единицы поверхности при облучении ее потоком ионов с дозой N.
Энергия (эВ), соответствующая максимуму К,
EM=0,3/F.
F - нормирующий коэффициент энергии

## Slide 6
Максимальное значение коэффициента распыления
сечение экранирования (см2);
а – радиус экранирования
N2 – собственная концентрация атомов в кристалле, см-3,
заряды ядер ионов Z1 и атомов мишени Z2,
F- нормирующий коэффициент энергии (эВ-1),
ES – энергия сублимации элемента (эВ).

## Slide 7
Коэффициент распыления зависит от угла падения ионов.
Распыление изотропных веществ подчиняется закону косинуса:
К(0) – коэффициент распыления при нормальном
падении иона на поверхность мишени

## Slide 8
Значение угла, при котором наблюдается максимум коэффициента распыления, зависит от типа иона, материала мишени и энергии:
ER = 13.6 эВ – энергия Ридберга.

## Slide 9
При физическом распылении отсутствует химическая реакция; в качестве рабочих газов используют аргон или азот.
Реактивное распыление основано на введении дополнительного (реактивного) газа, который взаимодействуя с конденсируемыми атомами на подложке, способствует получению пленок с различными свойствами.

## Slide 10: Схематическое изображение установки катодного распыления
1- базовая плита; 2 – герметизация колпака;
3 – катод; 4- колпак; ; 5- подложка; 6 – держатель подложки;
7 – подогреватель подложки; 8 – атом металла;
9 – отрицательное тлеющее свечение; 10-ион аргона;
11 – темновое катодное пространство; 12- подвод аргона;
13 – присоединение к вакуумному насосу

## Slide 11: Схематическое изображения процесса катодного распыления

## Slide 12: Ионное распыление
Распыление является физическим процессом, включающим ускорение ионов, обычно Ar+, посредством градиента потенциала и бомбардировку этими ионами мишени или катода.
При передаче импульса мишени приповерхностные атомы материала мишени испаряются и переносятся в виде пара на подложки, на которых происходит рост пленки.

## Slide 13: Схема ионно-лучевого распыления
1- вакуумная камера, 2- держатель подложки, 3- подложка, 4- концентрированный
поток ионов, 5- распыляемый материал, 6- держатель мишени, 7- ионно-лучевой
источник, 8- магнитная система концентрации плазмы тлеющего разряда,
9- устройство фокусировки ионного луча, 10- зона концентрации плазмы тлеющего
разряда, 11- поток частиц осаждающегося на подложку материала.

## Slide 14: Метод ионно-плазменного нанесения пленок
Разновидность катодного распыления
Отличие:
распыление осуществляется не бомбардировкой катода возбужденными ионами тлеющего разряда, а бомбарди-ровкой специальной мишени ионами плазмы газового разряда
Системы для ионно-плазменного напыления называют трехэлектродными или триодными.

## Slide 15: Схема установки ионно-плазменного напыления
1 - катод; 2 - анод; 3 – распыляемая мишень; 4 - подложка; 5 - подложкодержатель;
10-3 - 10-4 Торр

## Slide 16
При напряжении между термокатодом и анодом порядка +50…100 В возникает несамостоятельный газовый разряд. При этом в промежутке термокатод-анод удается получить ток до нескольких ампер. Мишень, имеющая отрицательный потенциал относительно катода, оттягивает на себя значительную часть ионов, образующихся в газовом разряде, и ускоряет их. Таким образом, возрастает интенсивность бомбардировки мишени.
В результате бомбардировки мишени ионами происходит ее распыление, и распыленные атомы осаждаются на подложке, формируя тонкую пленку.

## Slide 17
Аргон  плазма  ионы аргона  катод-мишень (отрицательный потенциал)  материал катода  конденсация распыленного материала.

## Slide 18: Высокочастотное распыление
Для распыления диэлектрической мишени необходимо между анодом и катодом-мишенью подавать переменное напряжение.
Эффективность распыления можно значительно повысить, если между анодом и катодом-мишенью подать переменное напряжение частотой порядка 10 МГц.

## Slide 19: Магнетронное распыление
Метод основан на распылении материала за счет бомбардировки поверхности мишени ионами рабочего газа (обычно аргона), образующимися в плазме аномального тлеющего разряда при наложении неоднородных скрещенных электрического и магнитного полей. При этом за счет локализации плазмы у распыляемой поверхности мишени с помощью сильного поперечного магнитного поля увеличивается плотность ионного тока.

## Slide 20: Схема установки магнетронного распыления

## Slide 21
Основные элементы
плоский катод (мишень), из напыляемого материала,
анод,
магнитная система на основе постоянных магнитов,
система водоохлаждения.
Силовые линии магнитного поля, замыкаясь между полюсами, пересекаются с линиями электрического поля.
При подаче постоянного напряжения между мишенью (отрицательный потенциал) и анодом (положительный потенциал) возникает неоднородное электрическое поле и возбуждается тлеющий разряд. Наличие замкнутого магнитного поля к распыляемой поверхности мишени позволяет локализовать плазму разряда непосредственно у мишени.
Поверхность мишени, расположенная между входом и выходом силовых линий магнитного поля, интенсивно распыляется и имеет вид замкнутой дорожки, геометрия которой определяется формой магнитной системы.

## Slide 22
Электрон циркулирует в электромагнитной ловушке до тех пор, пока не произойдет несколько ионизирующих столкновений с атомами рабочего газа, в результате которых он потеряет полученную от электрического поля энергию. Таким образом, в магнетронных устройствах при одновременном действии электрических и магнитных полей изменяется траектория движения электрона.
На заряд, движущийся в электромагнитном поле, действует сила Лоренца, направление которой, по правилу сложения сил, зависит от направления ее составляющих. При этом, часть силы Лоренца, обусловленная действием магнитного поля, не совершает работы, а лишь искривляет траекторию движения частицы, заставляя ее двигаться по окружности в плоскости, перпендикулярной V и B.
Таким образом, большая часть энергии электрона, прежде чем он попадает на анод, используется на ионизацию и возбуждение, что значительно увеличивает эффективность процесса ионизации и приводит к возрастанию концентрации положительных ионов у поверхности мишени. Это, в свою очередь, приводит к увеличению интенсивности ионной бомбардировки мишени и значительному росту скорости осаждения пленок.

## Slide 23
Из-за неоднородности действия электрических и магнитных полей в прикатодной зоне интенсивность ионизации в различных участках различна.
Максимальное значение ионизации наблюдается в области, где линии индукции магнитного поля перпендикулярны вектору напряженности электрического поля, минимальное – где их направление совпадает.
Основные параметры
-давление инертного газа в распылительной камере (0,1 – 1 Па),
- остаточное давление в камере ≈ 10-3 Па,
- рабочее напряжение на катоде (мишени) 300 – 600 В,
- максимальный нагрев подложек – 350 ºС,
- чистота инертного газа (Ar) – 99,998 % (ОСЧ),
- количество распыляемых отсеков – 4,
- количество магнетронов – 2 шт. (Ti, Al)

## Slide 24
Магнетрон представляет собой двухэлектродную систему, в которой распыляемый материал является катодом. Наиболее часто используются две основные электродные системы: с кольцевым (коническим) катодом, называемым S-пушкой (а), и планарная (б).

## Slide 25
Линии магнитного поля перпендикулярны линиям электрического поля и проходят через поверхность катода.
Создается плотная плазма низкого давления, локализованная над нужным участком поверхности катода, с которой и производится распыление. Скорость распыления при использовании конического магнетрона пропорциональна косинусу угла между направлением пучка распыляемого материала и нормалью к подложке.

## Slide 26: Преимущества метода
-нанесение металлов и сплавов с высокой скоростью;
-более низкое напряжение магнетронных источников, чем электронно-лучевых устройств;
-генерирует меньшее проникающее излучение;
скорость осаждения может регулироваться расстоянием между источником и подложкой и достигать 1 мкм/мин;
-более совершенное оборудование;
Что обеспечивает необходимые качества и производительность при нанесении металлических тонких пленок

## Slide 28: В немагнетронном распылении плазма не имеет ограничения, и электроны, и ионы аргона проходят через пространство, иногда сталкиваясь с подложкой.

## Slide 29: В случае магнетронного распыления плазма ограничена областью, где магнитное поле является сильным. Тем не менее, воздействие плазмы на мишень увеличивает скорость осаждения, ускоряет пополнение ионами аргона и подложка меньше повреждается от частиц.

## Slide 30: МАГНЕТРОН С КОЛЬЦЕВОЙ МИШЕНЬЮ