## Slide 1: Раздел 5. Микролитография Лекция 18. Тема 18. Технология формирования рисунка технологических слоев
1. Классификация процессов литографии
2. Схема фотолитографического процесса
3. Фоторезисты

## Slide 2: Классификация процессов литографии
Литография - технологический метод, предназначенный для формирования на подложке топологического рисунка микросхемы с помощью чувствительных к излучению покрытий.
По типу используемого излучения литографию делят на:
оптическую (фотолитографию) УФ-излучение с длиной волны от 200 до 450 нм;
рентгеновскую - мягкое РГ-излучение с длиной волны 0,5 - 1,5 нм;
электронную - электронное излучение с длиной волны 0,01 нм.

## Slide 3
Ключевые факторы процесса фотолитографии
Метод формирования рисунка с использованием:
  Маски
  Фотооригинала
Длина волны
Разрешающая способность
Точность совмещения
Технологическая погрешность

## Slide 4
Требования фотолитографии
Высокая разрешающая способность
Высокая чувствительность фоторезиста
Точное совмещение
Стабильное управление параметрами
Малое количество дефектов

## Slide 5
Размеры и разрешающая способность
Ширина линии
промежутки
толщина
подложка
фоторезист

## Slide 6: Минимальный размер элементов
Фотолитография - 0,2 мкм,
Рентгенолитография - 0,05 мкм, Электронолитография - до 0,001 мкм.

## Slide 7: Резисты
Материалы, чувствительные к излучению, называют соответственно фото-, рентгено- и электронорезистами.
Резисты делят на два класса:
негативные
позитивные.

## Slide 8
У негативного резиста в результате воздействия излучения (экспонирования) уменьшается растворимость полимера, его молекулы сшиваются поперечными цепочками.
Если подложку, покрытую негативным резистом, опустить в растворитель, то неэкспонированные участки удаляются, а экспонированные образуют рельеф или резистную маску заданной конфигурации.
Позитивные резисты, напротив, после экспонирования приобретают повышенную растворимость; на подложке остается рельеф из неэкспонированных участков.

## Slide 9: Шаблоны
Пластина с нанесенным на ней топологическим рисунком, непрозрачным для используемого излучения называется шаблоном.
В электронолитографии применяется и другой способ:
"вычерчивание" требуемой конфигурации сфокусированным электронным лучом.
Луч сканируют по подложке, экспонируя в нужных участках резист, шаблон при этом не нужен, информация о топологии поступает непосредственно из управляющей лучом ЭВМ.

## Slide 10: Достоинства фотолитографии
-гибкость, т.е. простой переход от одной конфигурации к другой путем смены фотошаблонов;
-точность и высокая разрешающая способность;
-высокая производительность, обусловленная групповым характером обработки, когда на пластине одновременно формируют от десятка до нескольких тысяч структур будущей ИМС;
-универсальность, т.е. совместимость с разнообразными технологическими процессами (маскированием при травлении, ионным легированием, электрохимическим осаждением и др.).

## Slide 11: Прямая фотолитография
1) обработка подложки - очистка от загрязнений и увели-чение адгезии наносимого фоторезиста к поверхности;
2) нанесение слоя фоторезиста;
3) мягкая ИК сушка слоя фоторезиста;
4) экспонирование через шаблон с топологическим рисунком; если фотошаблонов несколько (комплект), то перед экспонированием выполняют совмещение рисунка очередного фотошаблона с рисунком, оставшимся на подложке от предыдущего фотошаблона;
5) проявление и образование рельефа из резиста (маски), повторяющего рисунок шаблона;
6) жесткая ИК сушка рельефа из резиста (задубливание или отверждением фоторезиста).
7) травление окисной маски. Заключительной операцией прямой фотолитографии является удаление рельефа из резиста после того, как он выполнил свою роль

## Slide 12: Обратная (взрывная) фотолитография
1) создание рельефа из фоторезиста; при этом используются первые пять операций прямой фотолитографии;
2) напыление на рельеф из фоторезиста слоя металла;
3) удаление рельефа с участками металла ("взрыв") в растворителе, не влияющем на металл.
Отсутствует операция травления!

## Slide 13: Фоторезисты
Фоторезисты - сложные полимерные композиции, в состав которых входят светочувствительные и пленкообразующие компоненты, растворители, некоторые добавки, улучшающие адгезию слоя резиста к подложке, повышающие светочувствительность и кислотостойкость или щелочестойкость.

## Slide 14: Позитивные фоторезисты
Основа позитивных резистов – нафтохинон-диазида (НХД) - мономер, образующийся в результате фотолиза соединения, растворимого в щелочи.

## Slide 15
Негативный и позитивный фоторезисты
Фоторезист
Фотошаблон
Фоторезист
Негативный
фоторезист
Позитивный
фоторезист
УФ излучение
Экспонирование
После проявления

## Slide 16: Марки позитивных фоторезистов
Используются позитивные фоторезисты AZ-1350, ФП-383, ФП-4-04 на основе бромированной фенолформальдегидной смолы
ФП-РМ-7 на основе резольной и новолачной смол.

## Slide 17: Негативные фоторезисты
-фотополимеризация с образованием нерастворимых участков (на основе коричной кислоты и поливинилового спирта);
-сшивка линейных полимеров радикалами, образующимися при фотолизе светочувствительных соединений (на основе каучука с добавлением светочувствительных веществ - бисазидов).
Основа негативных фоторезистов:
поливинилциннамат (ПВЦ)

## Slide 18
Циннамоильная группа (эфир коричной кислоты),
условно обозначаемая R2, замещает водород в гидроксильной группе, входящей в состав винилового спирта R1:

## Slide 19
Поливинил - цепочка из нескольких R1
Под действием света рвется двойная связь в циннамоильной группе и молекулы циннамата сшиваются, образуя длинные цепочки:

## Slide 20
Вторая группа фоторезистов включает светочувствительные вещества на основе диазосоединений, например диазостильбена:
Марки негативных резистов:
на основе ПВЦ марок ФН-ЗТ, ФН-5Т
на основе циклокаучука марок ФН-11, KMER (фирмы Kodak) и другие.

## Slide 21: Основные свойства фоторезистов
Светочувствительность
S = 1/(Et) = 1/Н
E- световая облученность фоторезиста, Вт/м2; t – время облучения, с; H=Et – значение экспозиции, Вт·с/м2.
Разрешающая способность
определяется числом линий равной толщины
R = 1/2l , которые могут быть получены без слияния на 1 мм поверхности пластины в результате процесса фотолитографии. (не менее 500 линий/мм)
l – ширина линии фоторезиста (минимальный размер 1 мкм);
минимальный зазор между линиями равен ширине самой линии

## Slide 22: Влияние излучения на точность передачи размера рисунка: а - рассеяние света на границе освещенного и неосвещенного участков фоторезиста; б - появление "ореола" при использовании негативного фоторезиста. 1 - фотошаблон, 2 - фоторезист, 3 – подложка

## Slide 23
Стойкость к воздействию агрессивных факторов - величина, пропорциональная времени отслаивания пленки фоторезиста в используемом травителе или времени проникновения травителя сквозь поры пленки фоторезиста к подложке. Измеряется в секундах или минутах.
Кислотостойкость k можно оценить также по величине бокового подтравливания x под фоторезист при глубине h трав¬ления подложки: k = h/x.

## Slide 24
Стабильность эксплуатационных свойств фоторезистов - срок службы при определенных условиях хранения и использования.
Адгезия ФР к подложке

## Slide 25
Негативный фоторезист, недостатки
Полимер поглощает растворитель
Низкая разрешающая способность из-за набухания фоторезиста
Проблемы экологии и безопасности из-за использования растворителя ксилола

## Slide 26: Схема фотолитографического процесса

## Slide 27
HMDS -дегидрационная сушка
Описание:
Камера дегидрационной сушки с прокачкой газа
Гидрофобная очистка поверхности и сушка
Температура ~ 200 - 2500C
Время ~ 60 сек
Пластина
выхлоп
нагреватель
колпак

## Slide 29
Растворитель
Шпиндель
Обрамление кромки края для удаления валика резиста

## Slide 30
3. Мягкая сушка
Выпаривает большую часть растворителя из ФР
Растворитель помогает сделать более тонкий слой ФР и увеличивает адгезию
Время сушки и температура определяются матричными оценками
Сушка: воздействует на адгезию и экспонирование

## Slide 31
Устройства сушки
Подложка
Вакуум
нагреватель
нагреватель
Электронагреватель
Конвекционная
печь
Микроволновая
печь
Подложка
Подложки
Вакуум
Фоторезист
Микроволновой
излучатель
Горячий N2

## Slide 33
Время экспонирования texp зависит от:
- толщины резиста;
- длины волны излучения лампового источника ;
- коэффициента поглощения резиста;
- толщины остаточного резиста;
- коэффициента отражения подложки;
- наличия усиливающего контраст слоя;
- интенсивности источника.

## Slide 34
Пошаговое экспонирование
Источник света
проекционная
линза
фотооригинал
проекционная
линза
Установка последовательного
шагового экспонирования
Подложка

## Slide 35
5. Проявление
Растворимый ФР удаляется химической обработкой- растворителем (3% KOH)
На подложке проявляется видимый рисунок
- окна
- островки
Оценка качества:
- разрешение по линиям
- равномерность
- частицы и дефекты
Вак. держатель
Шпиндель соед. С мотором
К вак. насосу
Дозатор хим. раствора

## Slide 36
6. Задубливание
Выпаривает все растворители из ФР (140-180C)
Улучшает травление и устойчивость к имплантации
Улучшает адгезию ФР к подложке
Полимеризует и стабилизирует фоторезист
Залечивает сквозные поры в ФР

## Slide 37: 7. Травление активного слоя

## Slide 38
Минимальный размер
Хороший
минимальный размер
Уход
минимального размера
ФР
Подложка
ФР
Подложка
ФР
Подложка
Просвет кромки

## Slide 39: Типы фотолитографии