## Slide 1: Лекция №21 Тема 21. Перспективные методы субмикронной и нанолитографии
1. EUVL (Extreme ultraviolet lithography) Фотолитография в глубоком ультрафиолете
  2. Маска SCALPEL
3. Импринт- литография
4. Наноперьевая литография
5. LIGA
6. Наноимпринтинг
7. Photo Roll Lithography

## Slide 3: EUVL (Extreme ultraviolet lithography) Фотолитография в глубоком ультрафиолете
Обычная оптическая литография, но с использованием излучения с длиной волны 11 - 14 нм и отражательными оптикой и фотошаблонами.
Источник излучения – синхротронное излучение

## Slide 4
Источник лучей экстремального ультрафиолета.
излучение стандартного неодимового (Nd) лазера (длина волны 1063 нм.,
импульсы 5 нс., частота 100 Гц.) 
фокусировка излучения на импульсной газовой струе Xe- кластеров 
 формирование лазерной плазмы с длиной волны 10-25 нм. 
 на оптику.

## Slide 5
Маска SCALPEL
Падающее излучение
Рассеивающая
маска
Линза
СКАЛЬПЕЛЬ
Линза
Изображение на подложке

## Slide 6
Принцип работы маски SKALPEL:
Мембрана пропускает электроны с малым рассеянием.
Рисунок пропускает электроны с большим рассеянием;
Апертура в обратной фокальной плоскости пропускает только электроны с малым углом рассеяния c формированием на подложке высококонтрастного изображения
В маске не происходит значительного поглощения электронного потока, что минимизирует тепловую нестабильность маски.

## Slide 7
Маска SKALPEL обеспечивает:
Высокую контрастность изображения;
Минимальный нагрев маски из-за отсутствия поглощения электронов в мембране и рисунке.

## Slide 8
Концепция SCALPEL
Луч электронов
Система сканирования подложки
Система Электростатической линзы
(4:1 уменьшение)
Система сканирования маски
Вакуумная камера

## Slide 9
Импринт- литография

## Slide 10: Наноперьевая литография
Это способ построения произвольных структур на поверхности, в точности аналогичный написанию на бумаге чернильной линии с помощью перьевой ручки. Чтобы сделать такие линии в наномасштабе, необходимо создать наноручку.
Первые наноручки в качестве пера использовали зонды атомного силового микроскопа. В таком методе нанолитографии резервуар чернил-атомов хранится на кончике сканирующего зонда, который передвигается по поверхности, оставляя за собой линии атомных размеров. Серьезным недостатком метода является большая длительность процесса создания наноструктур.

## Slide 11
Нанолитография

## Slide 12
LIGA- процесс
Расшифровка названия LIGA:
Lithographic-литография
Galvanoformung -гальваника
Abformung-заполнение
Процесс LIGA представляет собой последовательное применение глубокой рентгеновской литографии, гальванопластики и прессформовки для создания высокоаспектных микроструктур.
Синхротронное излучение с λ~2 Ǻ
(Синхротронное излучение (или магнитно-тормозное излучение) возникает вследствие ускорения заряженной частицы, испытываемой ею при движении в магнитном поле. )
Большая проникающая способность и меньшая дифракционная расходимость.

## Slide 13: Этапы процесса LIGA
1. Рисунок шаблона переносится в толстый слой (десятки – тысячи микрометров) рентгенорезиста посредством теневой печати с применением синхротронного излучения
2.Участки проводящей подложки, вскрывшиеся после удаления облученного резиста могут быть металлизированы посредством
электроформовки - гальванического осаждением слоя металла из электролита
3. Оставшийся резист удаляется, оставляя металлические структуры с рисунком соответствующим шаблону в качестве ко
Микроструктура из резиста является вторичной маской для создания микроструктуры из металла, например, никеля, меди и золота, или сплавов, таких как кобальта-никеля и железа-никеля нечного продукта.

## Slide 14
Отличие от общепринятой литографии
Очень толстый слой резиста требует:
-большую мощность излучения
-отсутствие расходимости излучения (дивергенции) на большой глубине

## Slide 15
UV-LIGA процесс
UV-LIGA
  подобная LIGA
  излучение: УФ
  Резист
    полиимид, толстый фоторезист
Полимер в качестве заготовки для электроосаждения
  PR
    Низкое аспектное отношение (< 1:1)
    ~ толщина 40 мкм
  Полиимид
    Низкое аспектное отношение(< 3:1)
    ~ толщина 80 мкм
  Su-8 epoxy
    Высокое аспектное отношение (~10:1)
    ~ толщина 500 мкм

## Slide 16: Наноимпринтинг

## Slide 18
Экспонирование степпером
УФ
Размер сетки поля
20 мм × 15мм,
4 чипа в поле зрения
5:1уменьшение оригинала
Подложка
Изображение на подложке 1/5 оригинала
4 мм × 3 мм,
4 чипа одновременно
Пошаговый обход по змейке

## Slide 19
Степпер