## Slide 1: Лекция 5
Тема 5: Проводниковые материалы и их применение

## Slide 2
Проводниковые материалы и их применение
Материалы с высокой проводимостью
1) Медь
Преимущества:
1) малое удельное сопротивление (из всех металлов только серебро имеет ρ несколько меньшее, чем медь);
2) удовлетворительная механическая прочность;
3) удовлетворительная коррозионная стойкость; медь окисляется на воздухе даже в условиях высокой влажности значительно медленнее, чем, например, железо; интенсивное окисление меди происходит только при повышенных температурах;
4) относительная легкость пайки и сварки.

## Slide 3
Влияние примесей на удельную проводимость меди
Zn, Cd, Ag - уменьшение на 0,5%
Ni, Sn, Al – на 25-40%
Be, As, Fe, Si, P – на 55%
Недостаток меди:
Атмосферная коррозия с образованием оксидных и сульфидных пленок
Высокая диффузионная активность
Сложность получения рисунка

## Slide 4
Алюминий
Зависимость удельной проводимости отожженного алюминия от содержания примесей

## Slide 5
Удельное сопротивление алюминия в 1.6 раза больше удельного сопротивления меди, но алюминий в 3.5 раза легче меди.
Недостаток:
Низкая механическая прочность
Алюминий окисляется на воздухе.
Пленка оксида предохраняет алюминий от коррозии, но создает большое переходное сопротивление в местах контакта алюминиевых проводов, что делает невозможным пайку алюминия обычными методами.
Для пайки алюминия применяют специальные пасты - припои или используют ультразвуковые паяльники.

## Slide 6
Бронзы (сплавы меди с оловом, алюминием и легирующими добавками Si, Mn, P, Cr, Be, Cd)
Латуни  сплавы меди с цинком (до 40 %) и легирующими добавками Al, Ni, Pb и др.
Никель
Индий, галлий

## Slide 7
Тугоплавкие металлы
Вольфрам – W
Вольфрам обладает наименьшим температурным коэффициентом линейного расширения среди всех чистых металлов.
Изготовление термически согласованных спаев
вольфрама с тугоплавкими стеклами, которые тоже имеют низкий температурный коэффициент линейного расширения.
Молибден – Mo – наименьшее удельное сопротивление
Тантал – Та – производство конденсаторов
Ниобий – Nb
Рений - Re

## Slide 8
Благородные металлы
Золото – Au
Тонкие пленки золота:
-полупрозрачные электроды в фоторезисторах и полупроводниковых фотоэлементах, а также в качестве межсоединений и контактных площадок в пленочных микросхемах.
Из-за плохой адгезии к диэлектрическим подложкам пленки золота наносят обычно с адгезионным подслоем (чаще всего хрома). В контактах золота с алюминием происходит по степенное образование ряда интерметаллических соединений, обладающих повышенным удельным сопротивлением и хрупкостью. Поэтому контакты тонких пленок золота и алюминия ненадежны.
Серебро - Ag
Платина - Pt
Палладий - Pd

## Slide 9
Материалы электродов
Контактные площадки интегральной схемы - это металлизирован-ные участки на кристалле, служащие для присоединения внешних выводов и контроля электрических параметров. Их изготавливают обычно из А1 или Аu. Существенным преимуществом Аu является его коррозионная стойкость.
Требования, предъявляемые к контактным материалам:
• -малое контактное сопротивление (никогда не равно нулю); • - никакого плавления при нагрузке; • - никакого истирания при нагрузке; • -никакого взаимного смешивания материалов; • -никакого износа; • -подходящие механические свойства, например, хорошая пластичность Используемые материалы
- Cu, Ag, Au - Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt - Mo, W

## Slide 10
1. Выпрямляющие контакты металл-полупроводник • Омические контакты делятся на два типа: Контакты, которые демонстрируют выпрямляющие ВАХ называются барьерами Шоттки, и контакты, которые демонстрируют линейные ВАХ – омические контакты. • Контакт является омическим, если падение напряжения на нем пренебрежимо мало в сравнении с падением напряжения на приборе.
Используемые материалы:
Ni, Тi,W, Мо,Pt, Рd и их силициды.

## Slide 11
Алюминий (высота барьера 0,7 эВ), но воспроизводимость его параметров низкая.
Силицид платины (0,84 эВ).
Ti (0,53 эВ) и W (0,59 эВ).
Материалы для формирования обкладок конденсаторов
Используют Аl (для А12О3) или Та (для Та2О5).

## Slide 12
Материалы с высоким удельным сопротивлением

## Slide 13
Тонкопленочные резисторы
Тонкопленочные резисторы
• Требования, предъявляемые к материалу контактов тонкопленочных резисторов: Низкое слоевое сопротивление; Устойчивость к коррозии; Паяемая поверхность; Адгезия к поверхности подложки; Совместимость технологии формирования с другими пленочными компонентами. Выбор материала
• - Та, сплавы на основе Та и, в частности – константан (55% Cu, 44% Ni, 1% Mn), материал с особенно малым температурным коэффициентом сопротивления , но большим термоэлектрическим коэффициентом). • -смеси проводников с изоляторами, включая керметы (сокращенно от керамика-металл), например, Cr - SiO2.

## Slide 14
Композиции на основе металлов и диэлектриков
Керметные пленки - это композиционные структуры, содержащие металлическую и диэлектрическую компоненты.
Материалы:
По природе керамической составляющей керметы делят на:
оксидные (Al2O3, Cr2O3, SiO2, ZrO2),
карбидные (SiC, Cr3C2, TiC)
нитридные (TiN),
боридные(Cr2B2, TiB2, ZrB2),
керметы на основе силицидов (MoSi) и других тугоплавких соединений и др.
Cr-SiO, Au-SiO, PtWO3, PtTa2O5
Rs= (2-10) кОм/□ и ТКС –(80-300)×10-6 град-1.
Используются для формирования резисторов.

## Slide 15
Резистивные материалы
Ta, Cr, Re – металлы
Сплавы (манганин, константан, нихром)
Кремнийсодержащие сплавы – РС
Многокомпонентные сплавы – МЛТ
Керметы – смесь Cr, Fe, Ni и оксидов SiO2, TiO2
Силициды – CrSi2, MoSi2

## Slide 16
Материалы и сплавы различного назначения
Силицид | MoSi2 | TaSi2 | TiSi2 | CoSi2 | NiSi2 | PtSi2 | PdSi2
, мкОмсм | 40-100 | 38-50 | 13-16 | 10-18 | 50 | 28-35 | 30-35

## Slide 17
Нитриды, карбиды, бориды
Материал | HfN | TiN | TiC | TiB2 | C (графит)
 ,(мкОмсм) | 30-100 | 40-150 |  100 | 6-10 | 1000

## Slide 18
1. Графит. Фуллерены
2. Углеродные нанотрубки. Композитные материалы на основе углеродных нанотрубок
3. Графен
4. Алмазоподобные углеродные пленки
5. Нановолокна
Аллотропные формы углерода

## Slide 19: Графит
Большое расстояние между слоями (0,335 нм) определяет слабость сил, связывающих слои, а следовательно низкую твердость и способность легко расслаиваться на мельчайшие шешуйки.

## Slide 20: Алмаз
Высокая теплопроводность, самый твердый материал в природе. Максимальная прозрачность.

## Slide 21: Фуллерены
Структура молекул фуллеренов C60 и C70
Открыты в 1985 году
Фуллерены – молекулярная форма углерода, т.е. минимальным элементом структуры является не атом, а молекула углерода.
Названы в честь американского изобретателя и архитектора – Ричарда Фуллера, получившего в 1954 году патент на строительство конструкции в виде шестиугольников и пятиугольников, составляющих полусферу или полусфероид, которые можно использовать в качестве крыш больших зданий.
Получение:
Метод дугового термического испарения графита в вакууме

## Slide 22
Химические свойства фуллеренов
1.Фуллерен – единственная растворимая форма углерода.
2.Фуллерены могут присоединять большое количество различных веществ.
3.Могут вступать в химические реакции, и образовывать самые различные новые, неизученные соединения, с новыми физическими, и химическими свойствами.
4.Фуллерены могут образовывать различные полимеры.
5.Легированные фуллерены могут быть изоляторами или проводниками тока.
6.Фуллереновые соединения могту обладать пьезоэффектом, диамагнетизмом, парамагнетизмом, и даже сверхпроводимостью.

## Slide 23: Графен
Графен – это одиночный плоский лист, состоящий из атомов углерода, связанных между собой и образующих решётку, каждая ячейка которой напоминает пчелиную соту

## Slide 24: Углеродные нанотрубки
Способ сворачивания углеродных нанотрубок

## Slide 25
Свойства углеродных нанотрубок
- Высокая механическая прочность.
- Высокая теплопроводность (больше, чем у алмаза)
- Высокая подвижность носителей заряда при комнатной температуре
Однослойные УГН могут проводить ток плотностью 109 А/см2, тогда как максимальная плотность электрического тока для металлов составляет 105 А/см2.
Высокая напряженность электронного поля, порождаемая малым нанометровым диаметром нанотрубки по отношению к среднему приложенному напряжению, приводит к аномально высокому току эмиссии при относительно малых напряжениях и лежит в основе создания холодных катодов и эмиттеров.

## Slide 26
Алмазоподобные углеродные пленки
Электропроводные пленки имеют специфические и важные для нужд электроники и электротехники свойства:
- низкая величина ТКС – 10-6 – 10-4 К-1;
- широкий диапазон уд. Сопротивления от 10-4 до 109 Ом·см;
- высокая стойкость к сверхбольшим плотностям тока (более 106 А/см2);
- высокая радиационная стойкость;
- высокая однородность, термостойкость и низкий уровень шумов;
- подвижность электронов 4500 см2/В с